Инструкция по назначению моментов затяжки резьбовых соединений
При назначении момента затяжки стандартизованного крепежа руководствоваться таблицей 1 

	Таблица 1
	Класс прочности крепежной детали с наружной резьбой (предел текучести σТ, МПа)

	
	36

(180)
	46

(240)
	58

(400)
	88

(640)
	109

(900)
	129

(1080)

	Номинальный диаметр резьбы d, мм
	10
	12 (1,2)
	16 (1,6)
	28 (2,8)
	44 (4,4)
	63 (6,3)
	75 (7,5)

	
	12
	21 (2,1)
	29 (2,9)
	48 (4,8)
	77 (7,7)
	108 (10,8)
	130 (13)

	
	14
	34 (3,4)
	46 (4,6)
	76 (7,6)
	122 (12,2)
	172 (17,2)
	207 (20,7)

	
	16
	51 (5,1)
	68 (6,8)
	114 (11,4)
	183 (18,3)
	258 (25,8)
	309 (30,9)

	
	18
	73 (7,3)
	97 (9,7)
	163 (16,3)
	261 (26,1)
	367 (36,7)
	440 (44)

	
	20
	100 (10)
	134 (13,4)
	224 (22,4)
	358 (35,8)
	504 (50,4)
	604 (60,4)

	
	22
	134 (13,4)
	178 (17,8)
	298 (29,8)
	477 (47,7)
	670 (67)
	804 (80,4)

	
	24
	174 (17,4)
	232 (23,2)
	387 (38,7)
	619 (61,9)
	870 (87)
	1045 (104,5)

	
	27
	248 (24,8)
	330 (33)
	551 (55,1)
	881 (88,1)
	1240 (124)
	1488 (148,8)

	
	30
	340 (34)
	453 (45,3)
	756 (75,6)
	1209 (120,9)
	1701 (170,1)
	2041 (204,1)

	
	33
	452 (45,2)
	603 (60,3)
	1006 (100,6)
	1609 (160,9)
	2264 (226,4)
	2716 (271,6)

	
	36
	587 (58,7)
	783 (78,3)
	1306 (130,6)
	2090 (209)
	2939 (293,9)
	3527 (352,7)

	
	
	Момент затяжки М , Н·м (кгс·м)


При назначении момента затяжки нестандартизованного крепежа (или если в обозначении крепежа отсутствует класс прочности) руководствоваться таблицей 2

	Таблица 2
	Материал крепежной детали с наружной резьбой (предел текучести σТ, МПа)

	
	Сталь 12Х18Н10Т

(196)
	Сталь Ст3

(235)
	Сталь 10Г2

(245)
	Сталь 09Г2С

(284)
	Сталь 35

(314)
	Сталь 20Х13

(441)


	Номинальный диаметр резьбы d, мм
	10
	13 (1,3)
	16 (1,6)
	17 (1,7)
	19 (1,9)
	21 (2,1)
	30 (3)

	
	12
	23 (2,3)
	28 (2,8)
	29 (2,9)
	34 (3,4)
	37 (3,7)
	53 (5,3)

	
	14
	37 (3,7)
	45 (4,5)
	47 (4,7)
	54 (5,4)
	60 (6)
	84 (8,4)

	
	16
	56 (5,6)
	67 (6,7)
	70 (7)
	81 (8,1)
	90 (9)
	126 (12,6)

	
	18
	80 (8)
	95 (9,5)
	100 (10)
	115 (11,5)
	128 (12,8)
	180 (18)

	
	20
	109 (10,9)
	131 (13,1)
	137 (13,7)
	159 (15,9)
	175 (17,5)
	246 (24,6)

	
	22
	146 (14,6)
	175 (17,5)
	182 (18,2)
	211 (21,1)
	234 (23,4)
	328 (32,8)

	
	24
	189 (18,9)
	227 (22,7)
	237 (23,7)
	274 (27,4)
	303 (30,3)
	426 (42,6)

	
	27
	270 (27)
	323 (32,3)
	337 (33,7)
	391 (39,1)
	432 (43,2)
	607 (60,7)

	
	30
	370 (37)
	444 (44,4)
	463 (46,3)
	536 (53,6)
	593 (59,3)
	833 (83,3)

	
	33
	493 (49,3)
	591 (59,1)
	616 (61,6)
	714 (71,4)
	789 (78,9)
	1109 (110,9)

	
	36
	640 (64)
	767 (76,7)
	800 (80)
	927 (92,7)
	1025 (102,5)
	1440 (144)

	
	
	Момент затяжки М , Н·м (кгс·м)


Пример: «
[image: image1.wmf]{

ности

проч

.

кл

.

170

g

6

20

М

Болт

-

´

-

36

» (текучести материала крепежа σТ = 180 МПа).
Согласно таблице 1 момент затяжки должен быть 100 Н·м (10 кгс·м).
Пример: Крепежная деталь М16 из стали 10Г2 (предел текучести σТ = 245 МПа).
Согласно таблице 2 момент затяжки должен быть 70 Н·м (7 кгс·м).
_1359368621.unknown

